ДСТУ Б В.2.7-46-96

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

====================================================================

Будівельні матеріали

Цементи загальнобудівельного

призначення

Технічні умови

Видання офіційне

!  До тексту внесені поправки (“БіС” №4, 2002)

згідно листа Держбуду України від 3 жовтня 2002 року № 5/7-212

Держкоммістобудування України

Київ 1996

# ДСТУ Б В.2.7-46-96

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО

### Відкритим акціонерним товариством «Укрдіцемент»

## ВИКОНАВЦІ

А.Й.Здоров, канд.техн.наук; М.В.Бабич;

## Е.Є.Кіряєва, канд.техн.наук; Л.С.Полонська

## 2 ВНЕСЕНО

Управлінням будівельної індустрії, механізації і виробничої кооперації у будівництві

Держкоммістобудування України

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

## Наказом Держкоммістобудування України від 3.10.1996 №178

## 4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

З наданням чинності цьому стандарту на території України припиняють дію

ГОСТ 10178-85, ГОСТ 22266-76 в частині вимог до пуцоланового цементу

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований

і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держкоммістобудування

України

ДСТУ Б В.2.7-46-96

Зміст

Вступ ..............................	 IV

1 Галузь використання .....................	 1

2 Нормативні посилання ....................	 1

3 Вимоги .............................	 5

3.1 Класифікація і позначення .................	 5

3.2 Загальні технічні вимоги ..................	 6

3.3 Вимоги безпеки і охорони навколишнього   середовища ............................................ 13

3.4 Правила приймання .....................	 14

3.5 Методи випробувань ....................	 15

3.6 Пакування, маркування, транспортування і зберігання 	15

3.7 Гарантії виготовлювача ..................	 15

ДСТУ Б В.2.7-46-96

Вступ

Входження України у Європейське співтовариство ставить завдання ідентифікації якісних показників продукції, що виробляється. Це в повній мірі стосується цементу, який використовується як в межах країни, так і поставляється за кордон.

Більшість європейських країн при виробництві цементу користуються стандартами EN 196 на методи випробування цементів і планують перехід на загальноєвропейський стандарт EN 197 на цементи, який передбачається ввести в дію в 1996 році. Метою даної роботи є створення державного стандарту України на цемент загальнобудівельного призначення. При цьому з метою підвищення і стабілізації якості цементу, а також гармонізації його споживчих властивостей передбачається наближення технічних вимог даного стандарту до технічних вимог, прийнятих в європейському стандарті (проекті) ENV 197. Мається також на увазі, що цементними заводами України буде здійснено поступовий перехід на методи випробування цементів за європейським стандартом        EN 196, що дозволить надалі практично повністю ідентифікувати український стандарт на цементи загальнобудівельного призначення з європейським стандартом.

Даний стандарт поширюється на цементи загальнобудівельного призначення на основі портландцементного клінкеру, крім цементів, до яких ставляться спеціальні вимоги і які виробляються згідно з відповідними стандартами і технічними умовами.

Стандарт може використовуватися при сертифікації цементів.

ДСТУ Б В.2.7-46-96 С.1

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

==================================================================

Будівельні матеріали

Цементи загальнобудівельного призначення

Технічні умови

Строительные материалы

Цементы общестроительного назначения

Технические условия

Building materials

Common cements

Specifications

Чинний від 1997-01-01

#### 1 Галузь використання

Цей стандарт поширюється на цементи загальнобудівельного призначення, що виготовляються на основі портландцементного клінкеру.

Стандарт не поширюється на цементи, до яких ставляться спеціальні вимоги і які виготовляються за відповідними стандартами і технічними умовами.

Вимоги, викладені в 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.7, 3.3.8, 3.5, є обов'язковими.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

##### 2 Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Видання офіційне

ДСТУ Б В.2.7-46-96 С.2

| ГОСТ | 12.1.003-83 | ССБТ. Шум. Общие требования безопасности |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ | 12.1.004-91 | ## ССБТ. Пожарная безопасность. ## Общие требования |
| ГОСТ | 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно-технические требования к воздуху рабочей зоны |
| ГОСТ | 12.1.007-76 | ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности |
| ГОСТ | 12.1.012-90 | ССБТ. Вибрация. Общие требования безопасности |
| ГОСТ | 12.1.019-79 | ССБТ. Электробезопасность. Общие требования |
| ГОСТ | 12.2.003-91 | ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности |
| ГОСТ | 12.3.002-75 | ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности |
| ГОСТ | 12.3.009-76 | ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности |
| ГОСТ | 12.4.010-75 | ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия |
| ГОСТ | 12.4.011-89 | ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация |
| ГОСТ | 12.4.013-75 | ССБТ. Очки защитные |
| ГОСТ | 12.4.021-75 | ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования |
| ГОСТ | 12.4.028-76 | ССБТ. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия |
| ГОСТ | 12.4.051-87 | ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические требования и методы испытаний |
| ГОСТ | 12.4.068-79 | ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования |

# ДСТУ Б В.2.7-46-96 С.3

| ГОСТ 12.4.127-83 | ССБТ. Обувь специальная. Номенклатура показателей качества |
| --- | --- |
| ГОСТ 310.1-76 | Цементы. Методы испытаний. Общие положения |
| ГОСТ 310.2-76 | Цементы. Методы определения тонкости помола |
| ГОСТ 310.3-76 | Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема |
| ГОСТ 310.4-81 | Цементы. Методы определения прочности при изгибе и сжатии |
| ГОСТ 2874-82 | Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством |
| ГОСТ 3476-74 | Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные для производства цементов |
| ГОСТ 4013-82 | Камень гипсовый и гипсоангидритовый для производства вяжущих материалов. Технические условия |
| ГОСТ 5382-91 | Цементы и материалы цементного производства. ## Методы химического анализа |
| ГОСТ 6613-86 | Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия |
| ГОСТ 22236-85 | Цементы. Правила приемки |
| ГОСТ 22237-85 | Цементы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение |
| ГОСТ 27574-87 | Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия. |

# ДСТУ Б В.2.7-46-96 С.4

| ГОСТ 27575-87 | Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия. |
| --- | --- |
| ТУ 13-6-89 | Добавки к цементу. Добавки-наполнители. Технические условия |
| ТУ 21-26-11-90 | Добавки для цементов. Активные минеральные добавки. Технические условия |
| МУ № 3936-85 | Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны |
| МУ № 4436-87 | Гравиметрическое определение пыли в воздухе рабочей зоны и системах вентиляционных установок |
| РБН 356-91 | Положення про радіаційний контроль на об'єктах будівництва та підприємствах будіндустрії і будматеріалів України |
| СН-245-71 | Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий |
| СН № 3223-85 | Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах |
| СН № 4088-86 | Санитарные нормы микроклимата производственных помещений |
| СНиП ІІ-4-79 | Естественное и искусственное освещение |
| СНиП 2.04.01-85 | Внутренний водопровод и канализация зданий |
| СНиП 2.04.05-91 | Отопление, вентиляция и кондиционирование |
| СНиП 2.09.04-87 | Административные и бытовые здания |
| СНиП ІІІ-4-80* | Техника безопасности в строительстве |
| СП№ 1042-73 | Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию |

# ДСТУ Б В.2.7-46-96 С.5

| СП № 4946-89 | ## Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест |
| --- | --- |
| СанПиН №4630-88 | ## Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест |
| EN 196-1 | Methods of testing cement. Determination of strength. |
| EN 196-3 | Methods of testing cement. Determination of setting time and soundness. |
| EN 196-6 | Methods of testing cement. Determination of fineness. |

3 Вимоги

Цемент повинен виготовлятися у відповідності з вимогами цього стандарту за технологічним регламентом, що затверджений підприємством-виготовлювачем.

3.1 Класифікація і позначення

3.1.1 За речовинним складом і міцністю на стиск в 28-добовому віці за ГОСТ 310.4 цемент поділяють на такі типи (таблиця 1) і марки:

- Тип І - портландцемент (від 0 до 5 % мінеральних добавок), марки 300, 400, 500, 550, 600;

- Тип II - портландцемент з добавками (від 6 до 35 % мінеральних добавок), марки 300, 400,   500, 550, 600;

- Тип III - шлакопортландцемент (від 36 до 80 % доменного гранульованого шлаку), марки 300, 400, 500;

- Тип IV - пуцолановий цемент (від 21 до 55 % мінеральних добавок), марки 300, 400, 500;

- Тип V - композиційний цемент (від 36 до 80 % мінеральних добавок), марки 300, 400, 500.

3.1.2 За міцністю в ранньому віці (після двох або семи діб тверднення) цементи марок 400 і 500 поділяють на два види: цемент із звичайною міцністю в ранньому віці і цемент з високою міцністю в ранньому віці (швидкотверднучий).

3.1.3 Умовне позначення цементу повинно включати:

- позначення типу цементу і його марку за 3.1.1;

ДСТУ Б В. 2.7-46-96 С.6

- повне або скорочене найменування цементу згідно з таблицею 1;

- позначення цементу з високою міцністю в ранньому віці - Р;

- позначення пластифікації і гідрофобізації цементу -ПЛ, ГФ;

- позначення цементу, одержаного на основі клінкеру нормованого складу - Н;

- позначення даного стандарту.

Приклад умовного позначення портландцементу марки 400 з добавкою до 20% шлаку, пластифікованого, з високою міцністю в ранньому віці:

ПЦ ІІ/А-Ш-400Р-ПЛ ДСТУ...

3.2 Загальні технічні вимоги

3.2.1 При виробництві цементів використовують:

- портландцементний клінкер, хімічний склад якого відповідає технологічному регламенту.

Масова доля оксиду магнію (MgO) в клінкері не повинна перевищувати 5%.

Для окремих підприємств за переліком, встановленим концерном «Укрцемент», у зв'язку з особливостями хімічного складу сировини, що використовується, допускається вміст у клінкері від 5 до 6% MgO за умови забезпечення рівномірності зміни об'єму при випробуванні в автоклаві;

- гіпсовий і гіпсоангідритовий камінь згідно з ГОСТ 4013. Допускається використання фосфогіпсу, фторогіпсу, борогіпсу та інших матеріалів, які містять сульфат кальцію, за відповідною нормативною документацією;

- гранульовані доменні шлаки згідно з ГОСТ 3476, пуцоланові добавки осадочного і вулканічного походження, а також промислові пуцолани - за ТУ 21-26-11 або за іншою нормативною документацією. Зола-виносу в таблиці 1 класифікована як окремий вид;

- вапняк, хімічний склад якого відповідає вимогам ТУ 21-13-6 до карбонатних порід;

- добавки-наповнювачі за ТУ 21-13-6;

- добавки, що регулюють основні властивості цементу, і технологічні добавки за відповідною нормативною документацією.

# ДСТУ Б В.2.7-46-96 С.7

Типи і склад цементів

#### Таблиця 1

| Тип це-мен-ту | Наймену-вання | Позна- чення | У відсотках (по масі) 1/ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основні компоненти |  |  |  |  | Додаткові компоненти 4/ |
|  |  |  | Клінкер | Домен-ний грану-льо-ваний шлак,Ш | Пуцо-лана 2/, П | Зола-виносу, 3 | Вапняк 3/, В |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| І | Портландцемент | ПЦ1 | 95-100 | - | - | - | - | 0-5 |
| II | ## Портланд- цемент з добавками: -портланд- цемент з добавкою шлаку; | ПЦ ІІ/А-Ш ПЦ ІІ/Б- Ш | 80-94 65-79 | 6-20 21-35 | - - | - - - | - - - | 0-5 0-5 |
|  | - портланд- цемент з добавкою пуцолани; | ПЦ ІІ-П | 80-94 | - | 6-20 | - | - | 0-5 |
|  | - портландцемент з добавкою золи-виносу; | ПЦ ІІ-3 | 80-94 | - | - | 6-20 | - | 0-5 |

# ДСТУ Б В.2.7-46-96 С.8

Продовження таблиці 1

| Тип це-мен-ту | Наймену-вання | Позна- чення | У відсотках (по масі) 1/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основні компоненти |  |  |  |  |  |  |  | Додаткові компоненти 4/ |  |
|  |  |  | Клінкер | Домен-ний грану-льо-ваний шлак,Ш | Пуцо-лана 2/, П |  | Зола-виносу, 3 |  | Вапняк 3/, В |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
|  | -портландцемент з добавкою вапняку; | ПЦ ІІ-В | 80-94 | - | - |  | - |  | 6-20 |  | 0-5 |  |
|  | -компози- ційний портланд- цемент 5/ | ПЦ ІІ/А-К | 80-94 | сумарно 6-206/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПЦ ІІ/Б-К | 65-79 | сумарно 21-356/7/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІІ | Шлакопорт- ландцемент | ШПЦ ІІІ/А | 35-64 | 36-65 |  | - |  | - |  | - |  | 0-5 |
|  |  | ШПЦ ІІІ/Б | 20-34 | 66-80 |  | - |  | - |  | - |  | 0-5 |
| ІV | Пуцолано- вий цемент | ПЦЦ ІV/А | 65-79 | - |  | 21-35 |  |  |  | - |  | 0-5 |
|  |  | ПЦЦ ІV/Б | 45-64 | - |  | 36-55 |  |  |  | - |  | 0-5 |

# ДСТУ Б В.2.7-46-96 С.9

Закінчення таблиці 1

| Тип це-мен-ту | Наймену-вання | Позна- чення | У відсотках (по масі) 1/ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основні компоненти |  |  |  |  | Додаткові компоненти 4/ |
|  |  |  | Клінкер | Домен-ний грану-льо-ваний шлак,Ш | Пуцо-лана 2/, П | Зола-виносу, 3 | Вапняк 3/, В |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| V | ## Компози- ційний цемент 5/ | КЦ V/А | 40-64 | 18-40 | 10-20 |  | - | 0-5 |
|  |  | КЦ V/Б | 20-39 | 41-60 | 20-40 |  | - | 0-5 |

1/ Значення в таблиці 1 відносяться до основних компонентів цементу, за винятком сульфату кальцію і технологічних добавок.

2/ Вміст добавок осадочного походження не повинен перевищувати 10% від маси цементу.

3/ Вміст глин - не повинен перевищувати 1,2% по масі.

4/ Додатковими компонентами можуть бути активні мінеральні добавки, якщо вони не входять до складу цементу як основні компоненти, добавки-наповнювачі та добавки, що прискорюють тверднення або підвищують міцність цементу.

5/ Цемент повинен містити, крім клінкеру, не менше двох основних компонентів.

6/ Вміст додаткових компонентів не повинен перевищувати 5% від маси цементу.

7/ Вміст вапняку, а також сумарний вміст пуцолани і золи-виносу обмежуються 20%.

# ДСТУ Б В.2.7-46-96 С.10

Для вирішення питання щодо використання в складі цементу інших матеріалів необхідно провести випробування цементів з новою добавкою та бетонів і розчинів на їх основі і розробити відповідний нормативний документ. Дозвіл на застосування нових добавок дає базова організація з нормування та стандартизації у галузі цементного виробництва за наявності документа про їх екологічну безпеку та позитивного висновку базової організації з стандартизації бетонів і розчинів.

3.2.2 Склад цементів і масова доля в них компонентів повинні відповідати величинам, наведеним в таблиці 1.

Допускається введення в цемент при його помелі спеціальних пластифікуючих та гідрофобізуючих поверхнево-активних добавок в кількості не більше 0,3% від маси цементу в перерахунку на суху речовину добавки.

При виробництві цементу для інтенсифікації помелу допускається введення технологічних добавок, що не погіршують якість цементу, в кількості не більше 1%, в тому числі органічних не більше 0,15% від маси цементу. Ефективність використання технологічних добавок, а також відсутність їх негативного впливу на властивості бетону повинні бути підтверджені результатами випробувань цементу і бетону. Дозвіл на застосування нових технологічних добавок дає базова організація з нормування та стандартизації у галузі цементного виробництва.

3.2.3 Стандартна міцність цементів (міцність при стиску у віці 28 діб), а також рання міцність (у віці двох або семи діб) повинні задовольняти вимоги таблиці 2.

Виготовлювач повинен рівномірно, у міру того, як проводиться відвантаження, визначати активність при пропарюванні (згідно з ГОСТ 22236) не менше, ніж 20% партій цементу, відвантажених за квартал.

ДСТУ Б В.2.7-46-96 С.11

Вимоги до міцності цементів

#### Таблиця 2

| Марка цементу | Міцність при стиску в МПа, не менше |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 доби | 7 діб | 28 діб |
| 300 | - | 15,0 | 30,0 |
| 400 | - | 20,0 | 40,0 |
| 400Р | 15,0 | - | 40,0 |
| 500 | 15,0 | - | 50,0 |
| 500Р | 25,0 | - | 50,0 |
| 550 | 20,0 | - | 55,0 |
| 600 | 25,0 | - | 60,0 |

3.2.4 Цемент повинен показувати рівномірність зміни об'єму при випробуванні зразків кип'ятінням у воді, а при вмісті MgO в клінкері більше 5% - в автоклаві (ГОСТ 310.3).

При випробуванні рівномірності зміни об'єму цементу з застосуванням методу Ле-Шательє (згідно з EN 196-3) розширення для всіх типів і марок цементу не повинно перевищувати 10 мм.

3.2.5 Початок тужавлення всіх типів цементу марок 300, 400 і 500 повинен наставати не раніше 60 хв, марок 550 і 600 - не раніше 45 хв, а кінець - не пізніше 10 год від початку замішування.

Виготовлювач повинен випробувати цемент на наявність ознак хибного тужавлення рівномірно по мірі відвантаження, але не менше, ніж 20% відвантажених партій.

3.2.6 Тонкість помелу цементу повинна бути такою, щоб при просіюванні його крізь сито № 008 за ГОСТ 6613 проходило не менше 85% маси проби, що просіюється.

3.2.7 Для бетону дорожніх і аеродромних покриттів, залізобетонних напірних і безнапірних труб, залізобетонних шпал, мостових конструкцій, стояків опор високовольтних ліній електропередачі, контактної мережі залізничного транспорту і освітлення повинен поставлятись цемент, що виготовляється на основі клінкеру нормованого складу з вмістом трикальцієвого алюмінату (С3А) в кількості не більше 8% по масі.

Для цих виробів за узгодженням із споживачем повинен поставлятись один із таких видів цементу:

- ПЦ І-400-Н, ПЦ І-500-Н без добавок - для всіх виробів;

- ПЦ І-500-Н з вмістом добавок до 5% - для труб, шпал, опор, мостових конструкцій незалежно від виду добавки (для напірних труб повинен поставлятись цемент 1 або 2 групи за ефективністю пропарювання за ДСТУ Б В.2.7-112);

- ПЦ ІІ/А-Ш-400-Н і ПЦ П/А-Ш-500-Н - для бетону дорожніх і аеродромних покриттів, при використанні добавки гранульованого шлаку в кількості не більше 15%.

ДСТУ Б В.2.7-46-96 С.12

Початок тужавлення портландцементу для бетону дорожніх і аеродромних покриттів повинен наступати не раніше 2 год, портландцементу для труб - не раніше 2 год 15 хв від початку замішування цементу. За узгодженням виготовлювача із споживачем допускаються інші строки тужавлення.

Питома поверхня портландцементу з добавкою шлаку для бетону дорожніх і аеродромних покриттів повинна бути не менше 280 м2/кг.

3.2.8 Рухливість цементно-піщаного розчину складу 1:3 з пластифікованих цементів всіх видів повинна бути такою, щоб при водоцементному відношенні 0,4 розплив стандартного конусу був не менше 135 мм.

Гідрофобний цемент не повинен вбирати в себе воду протягом 5 хв від моменту нанесення краплі води на поверхню шару цементу.

3.2.9 Втрати при прожарюванні портландцементу (тип І) і шлакопортландцементу (тип III) не повинні перевищувати 5% по масі.

3.2.10 Нерозчинний залишок портландцементу (тип І) і шлакопортландцементу (тип III) не повинен перевищувати 5% по масі.

3.2.11 Масова частка ангідриду сірчаної кислоти (SO3) в цементі повинна відповідати величинам, наведеним у таблиці 3.

Таблиця 3                          Масова частка SO3 в цементі

у відсотках

| Тип цементу | Марка цементу | Вміст SO3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | не менше | не більше |
| І, ІІ, ІV, V | 300,400,400Р,500 | 1,0 | 3,5 |
| І, ІІ, ІV, V | 500Р,550, 600 | 1,0 | 4,0 |
| III | Всі марки | 1,0 | 4,0 |

3.2.12 Виготовлювач повинен проводити періодичне (не менше одного разу на місяць) визначення вмісту хлоридів в цементах усіх типів і марок і за вимогою споживача давати відповідну інформацію.

3.2.13 Вміст лужних оксидів (Na2O і К2O) у перерахунку на Na2O (Na2O + 0,658 К2O) в цементах, що призначаються для виготовлення масивних бетонних і залізобетонних споруд з використанням реакційноздатного заповнювача, встановлюється за узгодженням із споживачем.

ДСТУ Б В.2.7-46-96 С.13

3.3 Вимоги безпеки і охорони навколишнього середовища

3.3.1 Цемент загальнобудівельного призначення і сировинні компоненти, що застосовуються при його виробництві, відповідають четвертому класу небезпечності за ГОСТ 12.1.005 і відносяться до речовин малонебезпечних згідно з класифікацією за ГОСТ 12.1.007. Цементний пил виявляє фіброгенну і шкіроподразну дію.

3.3.2 Цемент загальнобудівельного призначення, як бездобавочний, так і з мінеральними добавками, є пожежовибухобезпечною речовиною, не утворює токсичних сполук у повітряному середовищі і стічних водах в присутності інших речовин. В стічних водах дає слаболужну реакцію.

3.3.3 Гранично допустима концентрація (ГДК) цементного пилу в повітрі робочої зони не повинна перевищувати 6 мг/м3 у відповідності з ГОСТ 12.1.005. Середньозмінний вміст пилу не повинен перевищувати величину ГДК.

3.3.4 При виконанні виробничих операцій, які супроводжуються виділенням в повітряне середовище цементного пилу в концентраціях, що перевищують ГДК, необхідне застосування індивідуальних засобів захисту: респіраторів « Лепесток » - за ГОСТ 12.4.028; спецодягу - за ГОСТ 27574 та ГОСТ 27575; спецвзуття - за ГОСТ 12.4.127; захисних окулярів - за ГОСТ 12.4.013.

3.3.5 Вміст цементного пилу в повітрі робочої зони повинен визначатись згідно з вимогами МУ № 4436-87 і МУ № 3936-85. Періодичність контролю - не менше одного разу за квартал згідно з ГОСТ 12.1.005.

3.3.6 Рівні вмісту шкідливих речовин у викидах вентиляційних установок повинні відповідати вимогам СН-245-71 і СП № 4946-89.

3.3.7 Технологічні стічні води скидаються в каналізацію відповідно до вимог СанПиН

№ 4630-88.

3.3.8 Цемент загальнобудівельного призначення, сировинні матеріали і добавки, що застосовуються в процесі його виробництва цементу, за радіонуклідним складом і радіаційною безпекою повинні відповідати вимогам РБН 356.

Сумарна питома активність природних радіонуклідів в матеріалі не повинна перевищувати 370 Бк/кг.

ДСТУ Б В.2.7-46-96 С.14

3.3.9 Виробничі приміщення повинні бути обладнані системами припливно-витяжної вентиляції, аспірації та опалення за ГОСТ 12.4.021 та СНиП 2.04.05-91; освітлення - за СНиП ІІ-4-79; водопровідною системою та каналізацією - за СНиП 2.04.01-85; питною водою - за ГОСТ 2874; побутовими приміщеннями - за СНиП 2.09.04-87.

3.3.10 Мікроклімат у виробничих приміщеннях повинен відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005 і СН № 4088-86.

3.3.11 Рівень шуму в робочій зоні і виробничих приміщеннях повинен відповідати вимогам ГОСТ 12.1.003 і СН № 3223-85. Працюючі в зонах з рівнем звуку, що перевищує допустимий, повинні забезпечуватись засобами індивідуального захисту за ГОСТ 12.4.051.

3.3.12 Захист від вібрації необхідно здійснювати відповідно до вимог ГОСТ 12.1.012.

3.3.13 У виробничих приміщеннях необхідно дотримуватись вимог правил пожежної безпеки у відповідності з ГОСТ 12.1.004 та електробезпеки - з ГОСТ 12.1.019.

3.3.14 Технологічне обладнання і виробничі процеси повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003, СП № 1042-73 і ГОСТ 12.3.002.

3.3.15 Вантажно-розвантажувальні роботи повинні здійснюватись відповідно до вимог СНиП ІІІ-4-80* і ГОСТ 12.3.009.

3.3.16 При проведенні робіт повинні виконуватись загальні вимоги захисту працюючих згідно з ГОСТ 12.4.011.

3.3.17 Для охорони шкіри рук працюючих слід використовувати засоби індивідуального захисту за ГОСТ 12.4.010 і ГОСТ 12.4.068.

3.3.18 Попередні і періодичні огляди працюючого персоналу повинні провадитися згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.1994р. № 45.

3.3.19 До самостійної роботи можуть допускатися особи не молодші 18 років, що пройшли медичний огляд, інструктаж з техніки безпеки і навчання за спеціальністю.

3.4 Правила приймання

3.4.1 Приймання цементів проводять згідно з ГОСТ 22236.

ДСТУ Б В.2.7-46-96 С.15

3.4.2 Контроль на радіаційну активність цементу і видання сертифікату радіаційної якості виконують за РБН 356-91.

3.5 Методи випробувань

3.5.1 Визначення фізико-механічних властивостей цементу проводять згідно з ГОСТ 310.1- ГОСТ 310.4.

Допускається за вимогою споживача додатково провадити фізико-механічні випробування цементів за EN 196-1, EN 196-3, EN 196-6.

3.5.2 Хімічний аналіз цементу здійснюють за ГОСТ 5382.

3.5.3 Кількість добавок в цементі визначають за галузевою інструкцією.

3.5.4 Наявність ознак хибного тужавлення перевіряють за галузевою інструкцією.

3.6 Пакування, маркування, транспортування і зберігання

3.6.1 Пакування, маркування, транспортування і зберігання проводять за ГОСТ 22237.

3.7 Гарантії виготовлювача

3.7.1 Завод-виготовлювач гарантує відповідність цементу всім вимогам даного стандарту при дотриманні правил його транспортування і зберігання: при поставці в тарі - на протязі 45 діб після відвантаження для цементів з високою міцністю в ранньому віці і 60 діб - для решти цементів; при поставці навалом - на момент одержання цементу споживачем, але не більше 45 діб після відвантаження для цементів з високою ранньою міцністю і 60 діб -для решти цементів.

3.7.2 Замовник за домовленністю з виготовлювачем може одержати додаткову, крім зазначеної в паспорті, інформацію про характеристику партії цементу, що відвантажується на його адресу.

# ДСТУ Б В.2.7-46-96 С.16

УДК                                                                                                                     Ж 12

91.100.10

Ключові слова:

стандарт, цементи, класифікація, технічні вимоги, вимоги безпеки, правила приймання, методи випробуван